GERÊNCIA EDUCACIONAL DA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

RELATÓRIO TÉCNICO

DE

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

MANAUS – AM – 2012

APRESENTAÇÃO:

Este Relatório Técnico tem por objetivo, apresentar orientações de procedimentos, de acordo com as Normas Brasileiras e MERCOSUL, para a realização do controle tecnológico do concreto, quanto aos procedimentos de produção do concreto no estado fresco e no estado endurecido, produzido em uma central de concreto, solicitados pela CONSTRUTURA LAGHI ENGENHARIA e COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA, considerando a importância desses procedimentos para se obter um concreto de qualidade, que atenda as especificações de projeto quanto a sua resistência e durabilidade.

MANAUS – AM – 2012

DESENVOLVIMENTO:

De acordo com o pedido da CONSTRUTURA LAGHI ENGENHARIA e COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA, fomos convidado a prestar consultoria no processo de controle tecnológico do concreto, para identificar e sugerir procedimentos corretivos em toda a cadeia produtiva do concreto existente na obra, onde podemos listar algumas sugestões para o seu melhor desenvolvimento, conforme relacionado abaixo:

- Foi observado durante a nossa visita ao canteiro de obra que uma grande quantidade de armadura se encontrava exposta ao ar livre, pronta para serem utilizadas nas estruturas, com um nível de oxidação bastante acentuado.

Sugerimos que se faça um abrigo para a proteção das armaduras, com o objetivo de evitar que as mesmas sejam agredidas pelo processo de oxidação e, por conseguinte o comprometimento da sua capacidade mecânica quanto às tensões de escoamento, ruptura e alongamento percentual e desbitolagem.

Quanto ao procedimento de remoção dessa oxidação, sugerimos o processo de lixamento ou escovamento manual, esfregando a superfície das barras com movimentos circulares e enérgicos, até atingir a condição de cor metálica da superfície.

Procurar eliminar os produtos de corrosão até que apareçam pequenas manchas sobre a superfície.

Toda a carepa de laminação (camada de óxidos) e produtos de corrosão deverão ser removidos, de modo que o aço apresente apenas leves manchas na superfície.

- Observamos também, durante um lançamento do concreto em uma estrutura de pilar, feito por uma lança, que o mangote interligado a tubulação da mesma, se projetava com alturas bastante elevadas, promovendo uma grande velocidade vertical de lançamento do concreto para dentro da forma, ricocheteando os grãos de agregado graúdo diretamente sobre a malha de armadura de aço dentro da forma, podendo causar vários pontos de segregação.

MANAUS – AM – 2012

Sugerimos, para o lançamento do concreto, os seguintes procedimentos:

- Que se realize o mesmo, trazendo o mangote na horizontal o mais próximo da sua posição final;

- Não deixando acumular o concreto em pontos da forma;

- Com alturas não superiores a 2,00 metros (NBR 6118);

- Controlando a temperatura superior a 35° C;

- Com carrinhos e “gericas”com pneus com câmara de ar;

- Abatimento”slump test” de acordo com as dificuldades de lançamento.

Sempre observar a dimensão máxima característica do agregado,    considerando a DMC≤1/3 da espessura da laje, a DMC≤1/4 da distância entre as faces das formas, a DMC≤0,8 do espaçamento entre as armaduras horizontais, a DMC≤1,2 do espaçamento entre as armaduras vesticais, a DMC≤1/4 do diâmetro da tubulação de bombeamento e a DMC≤1,2 do cobrimento nominal.

- Com relação a concretagem das placas de solidarização, sugerimos que as mesmas sejam concretadas de forma intercalada, considerando as deformações que o concreto deverá apresentar durante o seu processo de hidratação, sendo maior nas primeiras idades, devido  ao menor grau de hidratação, que apresentam em sua estrutura interna, mais água disponível, ocorrendo na pasta de cimento, relacionada com os movimentos internos da água adsorvida ou intracristalina.

Essas deformações podem diminuir com o aumento das dimensões das peças, que são causadas pela expulsão da água que preenche os poros, devido a tensões de compressão.

Sugerimos para um melhor acabamento da concretagem dessas placas a utilização de réguas vibratórias acabadoras, com o objetivo de proporcionar melhor regularização de acabamento na sua superfície, contribuindo com o procedimento de adensamento, onde o operário que regulariza a placa, puxando o concreto com a régua, deixa vazios, durante essa operação.

MANAUS – AM – 2012

- Por último podemos verificar o surgimento de fissuras e trincas nos

consolos(dente de Gerber), conforme figuras em anexo.

Para solucionar essas patologias, que podem ter origem pela deficiência de

armadura(rever o projeto e consultando o calculista) ou pela falta de

planicidade no encontro das peças,pela forma rígida que se unem,

a viga deve ser convenientemente suspensa com um macaco hidráulico, escorando-se a viga, para que seja possível o completo descarregamento do consolo.

Com o consolo descarregado, proceder ao trabalho de apicoamento, remoção do concreto trincado/fissurado ou deteriorado, se for o caso, executar o contorno com disco de corte com espessura ≥ 0,5 cm.

Esse procedimento de recuperação poderá ser feito com argamassa epóxi, concreto graute ou microconcreto fluido.

Com argamassa epóxi: Instantes antes de lançar a argamassa, limpar o substrato com jato de ar comprimido,colocação das armaduras de reforço em posição se for necessário e aplicar ponte de aderência com adesivo epóxi de baixa viscosidade sobre a superfície seca.

Preparo: em um misturador mecânico, adicionar o componente endurecedor ao componente resina, misturar e homogeneizar por 3 minutos. Em seguida, adicionar os agregados aos poucos, misturar bem e homogeneizar por mais 3 minutos.

Aplicação: de acordo com o projeto, aplicar ponte de aderência com adesivo de baixa viscosidade, respeitando o tempo de manuseio e colagem do adesivo, e aplicar a argamassa tixotrópica base epóxi, pressionando-a fortemente contra o substrato em camadas seqüenciais, de 1,5 cm, até atingir a espessura desejada(≤2,5 cm).

Acabamento:desempenadeira de aço

Cura:evitar radiação solar direta e umidade nas primeiras 5 horas.

MANAUS – AM – 2012

Graute ou Microconcreto fluido:

Preparo: Com o consolo descarregado, proceder ao trabalho de apicoamento, remoção do concreto trincado/fissurado ou deteriorado, se for o caso, executar o contorno com disco de corte com espessura ≥ 0,5 cm.

Colocação das armaduras de reforço em posição se for necessário e aplicar ponte de aderência com adesivo epóxi de baixa viscosidade sobre a superfície seca.

Em um misturador mecânico, adicionar água ao pó na relação 0,126 , misturar e homogeneizar por 3 minutos ou conforme orientação do fabricante.

Aplicação:Deve estar conforme o projeto. Preparar fôrmas estanques e rígidas, com cachimbo ou funil alimentador. Retirar as fôrmas, aplicar a ponte de aderência com adesivo base epóxi de baixa viscosidade, e recolocar as fôrmas. Lançar a argamassa ou o microconcreto fluido, observando o tempo de manuseio e de colagem do adesivo.

Evitar bolhas de ar lançando suave e continuamente o material, sempre

pelo mesmo lado.

Acabamento:após remover as fôrmas, decorridas pelo menos 48 horas, cortar os excessos, sempre de baixo para cima, para evitar lascamentos e dar acabamento com argamassa polimérica base cimento de baixa retração.

Cura:úmida por 7 dias ou com duas demãos de adesivo base acrílica(membrana de cura), aplicadas com pulverizador, brocha ou rolo imediatamente após desformar.

Nas primeiras 36 horas, evitar a radiação solar direta com anteparos.

MANAUS – AM – 2012

Assim sendo, nos colocamos inteiramente à disposição de V. Sª para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Manaus, 07 de novembro de 2012

Professor Rubervan Souza de Magalhães

Consultor Técnico CREA 4306-D/AM

MANAUS – AM – 2012

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Falta de alinhamento e nivelamento das faces rígidas, provocando        concentração de carga de forma pontual

Faces das vigas sem previsão de juntas

MANAUS – AM – 2012

Encontro das faces rígidas desalinhadas e desniveladas, provocando concentração de carga apenas em um ponto, gerando momento de torção.

Encontro das faces rígidas desalinhadas e desniveladas, provocando concentração de carga apenas em um ponto, gerando momento de torção.

MANAUS – AM – 2012