GERÊNCIA EDUCACIONAL DA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

LABORATÓRIO DE RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS

RELATÓRIO TÉCNICO

DE

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

MANAUS – AM – 2013

APRESENTAÇÃO:

Este Relatório Técnico tem por objetivo, apresentar os resultados dos ensaios tecnológicos de amostras de aço para avaliação de colagem AÇO/TECFIX MP/CONCRETO para estruturas de concreto armado, coletados no canteiro de obras, da Construtora Andrade Gutierrez e enviados ao nosso Laboratório de Resistência dos Materiais, tendo em vista a necessidade de prestar informações sobre os resultados de suas resistências à tração, quanto a aderência do aço/epóxi/concreto.

MANAUS – AM – 2013

DESENVOLVIMENTO:

AMOSTRA N° 01

NOME COMERCIAL: ADESIVO TECFIX MP – ANCHORTEC QUARTZOLIT

DOSAGEM UTILIZADA: COMPONENTE A=1.000 G

COMPONENTE B=750 G

TOTAL                 =1.750 G

CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO = C40 PARA 07 DIAS

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AOS 28 DIAS DE IDADE= 44,4 MPA

NÚMERO DA AMOSTRA= 11092

DATA DA MOLDAGEM DOS CP’S DE CONCRETO: 22/02/2013

HORA DA MOLDAGEM DOS CP’S DE CONCRETO: 14h35min

DATA DA COLAGEM DAS BARRAS: 09/03/2013

HORA DA COLAGEM DAS BARRAS: 08h40min

ALTURA DO CORPO-DE-PROVA= 300 MM

DIÂMETRO DO CORPO-DE-PROVA= 150 MM

DIÂMENTRO DO FURO= 25 MM

PROFUNDIDADE DO FURO= 200 MM

DATA DO ENSAIO DE ARRANCAMENTO: 21/03/2013

HORA DO ENSAIO DE ARRANCAMENTO: 14h40min

DIÂMETRO DA BARRA = 20 MM

LIMITE DE RESISTÊNCIA : CARGA= 17.300 KGF

TENSÃO DE RUPTURA= 550,95 MPA

OBSERVAÇÃO: VIGA PÓRTICO 2001 E 2002

MANAUS – AM – 2013

AMOSTRA N° 02

NOME COMERCIAL: ADESIVO TECFIX MP – ANCHORTEC QUARTZOLIT

DOSAGEM UTILIZADA: COMPONENTE A=1.000 G

COMPONENTE B=750 G

TOTAL                 =1.750 G

CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO = C40 PARA 07 DIAS

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AOS 28 DIAS DE IDADE= 44,4 MPA

NÚMERO DA AMOSTRA= 11092

DATA DA MOLDAGEM DOS CP’S DE CONCRETO: 22/02/2013

HORA DA MOLDAGEM DOS CP’S DE CONCRETO: 14h35min

DATA DA COLAGEM DAS BARRAS: 09/03/2013

HORA DA COLAGEM DAS BARRAS: 08h40min

ALTURA DO CORPO-DE-PROVA= 300 MM

DIÂMETRO DO CORPO-DE-PROVA= 150 MM

DIÂMENTRO DO FURO= 25 MM

PROFUNDIDADE DO FURO= 200 MM

DATA DO ENSAIO DE ARRANCAMENTO: 21/03/2013

HORA DO ENSAIO DE ARRANCAMENTO: 16h55min

DIÂMETRO DA BARRA = 20 MM

LIMITE DE RESISTÊNCIA : CARGA= 22.060 KGF

TENSÃO DE RUPTURA= 702,54 MPA

OBSERVAÇÃO: VIGA PÓRTICO 2001 E 2002

MANAUS – AM – 2013

AMOSTRA N° 03

NOME COMERCIAL: ADESIVO TECFIX MP – ANCHORTEC QUARTZOLIT

DOSAGEM UTILIZADA: COMPONENTE A=1.000 G

COMPONENTE B=750 G

TOTAL                 =1.750 G

CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO = C40 PARA 07 DIAS

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AOS 28 DIAS DE IDADE= 44,4 MPA

NÚMERO DA AMOSTRA= 11092

DATA DA MOLDAGEM DOS CP’S DE CONCRETO: 22/02/2013

HORA DA MOLDAGEM DOS CP’S DE CONCRETO: 14h35min

DATA DA COLAGEM DAS BARRAS: 09/03/2013

HORA DA COLAGEM DAS BARRAS: 08h40min

ALTURA DO CORPO-DE-PROVA= 300 MM

DIÂMETRO DO CORPO-DE-PROVA= 150 MM

DIÂMENTRO DO FURO= 25 MM

PROFUNDIDADE DO FURO= 200 MM

DATA DO ENSAIO DE ARRANCAMENTO: 21/03/2013

HORA DO ENSAIO DE ARRANCAMENTO: 17h10min

DIÂMETRO DA BARRA = 20 MM

LIMITE DE RESISTÊNCIA : CARGA= 24.340 KGF

TENSÃO DE RUPTURA= 775,16 MPA

OBSERVAÇÃO: VIGA PÓRTICO 2001 E 2002

MANAUS – AM – 2013

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

AMOSTRA N° 01

MANAUS – AM – 2013

AMOSTRA N° 02

MANAUS – AM – 2013

AMOSTRA N° 03

MANAUS – AM – 2013

Assim sendo, nos colocamos inteiramente à disposição de V. Sª para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Manaus, 12 de maio de 2013

Professor Rubervan Souza de Magalhães

CREA 4306-D/AM

MANAUS – AM – 2013